DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 14/2013

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

NEOPROFIL CW75 ECO

- Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art.11 ust.4:

NEOPROFIL 14CW75

- Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Element szkieletowej konstrukcji stalowej, do wykonania rusztów ścian działowych wewnątrz obiektów

- Nazwa i adres kontaktowy producenta:

NEOPROFIL Sp. J. Rafał Herzyk, Adam Prokop

ul. Wyzwolenia 91, 43-300 Bielsko Biała,

Zakład produkcyjny: Tarnów 55B, 57-200 Ząbkowice Śląskie

- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System oceny 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk

- W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

PN-EN 14195 listopad 2006

- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Lp. | Właściwości użytkowe | Wartość deklarowana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reakcja na ogień | Euroklasa A1 |
| 2 | Materiał | DX51D |
| 3 | Grubość blachy | 0,50 |
| 4 | Wymiary | 39/73,8/41 |
| 5 | Wytrzymałość na rozciąganie | 270 N/mm2 |
| 6 | Ocynk | Z100 : Z275 g/m2 |

Tolerancje wymiarowe wg PN-EN 14195:2006

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna , wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:  Nie dotyczy

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

Współwłaściciel

Adam Prokop

Tarnów  01.07.2013 r.